COBRE

ðdepois da prata, o melhor condutor de calor e eletric.;ðprinc.aplic:indústria elétrica;

ðexcelente deformabilidade;ðboa resist.corrosão;ðñ é atacado por água, mas ácidos,

mesmo fracos, atacam-no na presença de ar;ðresist.mecânica e caract.fadiga satisfat.;

ðboa usinabilidade, cor decorativa;ðtêmpera do cobre ñ tem nada a ver c/ têmpera de

ferro-C;determina estado (grau de encruamento ou recozimento);ðna indústria mecânica:

permutadores de calor, tanques e radiadores de automóveis, arruelas, rebites e outros na

forma de tiras e fios;

ðliga cobre-prata (baixo teor em liga): maior resist.mecân. e à fluência; por ter alta

condutib.térmica, muito utilizado em aletas de radiadores, permutadores de calor, etc.

ðlatões especiais® Cu-Zn (alto teor em liga):ð +Pb: usinabilidade - parafusos,

buchas, mancais (exigem maior usinabilid.);ð +Al: resist.corrosão - tubos p/

condensadores, permutad.calor, etc.;ð +Sn: boa resist.corrosão em água doce/salgada

pouco poluída - construção naval, equipamento de refino de petróleo, etc.

ðlatões p/ fundição:ð+Pb/Sn: resist.corrosão (Sn), usinabil.(Pb) - registros,

válvulas, flanges, conexões, caixas de bombas d’água, etc.;ðABNT 16/17: complexas,

resist.mecân.- hastes de válvulas, engrenagens, hélices e peças em contato c/ água mar.

ðbronzes ® Cu-Sn:ðSn: dureza, resist.mecân., sem ¯ da ductilidade; ð podem ser

trabalhadas a frio p/ dureza e lim.resist.tração e escoamento; ð(fosforoso): atua c/o

desoxidante;ð+Pb: propr.lubrific. e usinabilidade; ðaplicação: mancais de diversos

tipos (c/ Pb, Zn)

ð ligas Cu-Ni: ð ductilidade e resist.corrosão, princip. P/ água do mar; ð resistiv.

Independe da T: aplicações em resistências elétricas

ð ligas Cu-Ni-Zn: ð resist.corrosão; decoração, molas de contato, componentes

aparelhos óticos e fotográficos

ð ligas Cu-Al: ð boa resist.corrosão, aplicado em hélices navais, engrenagens, mancais,

buchas.

ð ligas Cu-Be: podem ser tratadas c/ endur. P/ precipitação, aplicada em molas de

instrum.,cabos flexíveis, diafragmas

ð ligas Cu-Si: resit.mecân.que a do cobre, aplicada em parafusos, porcas, rebites,

buchas e ganchos

TRATAMENTOS TÉRMICOS

ðhomogeneização: aquecer a 90º acima da temp.recozimento durante tempo prolongado

ðrecozimento: promover a recristalização

ðalívio de tensões: aquecer durante 1h a uma temperatura entre 190ºC e 260ºC

ðsolubilização e endurecimento por precipitação: solubilizar pelo aquecimento, por 1

a 3h entre 775 e 1035ºC, conforme o tipo de liga, e depois precipitar por 2 a 5h e uma

temperatura entre 300 a 510ºC

ALUMÍNIO

ð estabilidade a qq. T, ¯P.F., P.E. tornam o Al muito fácil de se fundir e moldar

ð ¯peso específico torna-o interessante para equip.transp. e na ind.mecân.

ð afinidade c/ oxigênio, apesar disso é muito resist. à corrosão, devida a formação de

uma película externa de óxido, que impede a corrosão

ð anodização: aumentar essa película externa

ðlevando-se em conta o peso, é melhor condutor que o Cu, muito utilizado em redes de

transmissão de energia

ð por outro lado, tem resist.mecânica muito¯, por isso é basicamente utilizado na forma

de liga

ðprincipal trantamento: solubilização seguido por endurecimento por precipitação

ð através de endurecimento por precipitação, pode-se atingir uma relação massa/resis-

tência mecânica comparável à de aços de alta resistência

ðendurecimento por envelhecimento: descoberto no início do século para algumas ligas

de alumínio, o endurecimento por precipitação foi assim chamado.