| I. Introdução........................................................................................... | 2 |
| --- | --- |
| II. Produção de peças por “metalurgia do pó”.................................... | 2 |
| Etapas do proceso........................................................................ | 2 |
| Alternativas para o processo.................................................... | 3 |
| III. Considerações sobre o projeto de peças sinterizadas de aço..... | 4 |
| Tamanhos e formas....................................................................... | 4 |
| Detalhes de projeto..................................................................... | 5 |
| Tolerâncias................................................................................... | 6 |
| Peças típicas.................................................................................. | 6 |
| IV. Aço Sinterizado Inoxidável............................................................ | 7 |
| Propriedades principais................................................................ | 8 |

# I. Introdução

A possibilidade de produzir peças com estreita faixa de tolerância em grandes escalas, mantendo as propriedades mecânicas obtidas através dos métodos metalúrgicos convencionais, ampliou consideravelmente o emprego da técnica de “metalurgia do pó” já na década de 80.

Assim, cresceu a utilização de peças sinterizadas de ferro e suas ligas, e ao aço sinterizado foi conferido um lugar de destaque entre os tipos de materiais metálicos utilizados na indústria moderna.

Figura 1: exemplos de peças que podem ser fabricadas pelo processo de metalurgia do pó

# II. Produção de peças por “metalurgia do pó”

A principal característica da técnica da “metalurgia do pó” é, naturalmente, a apresentação da matéria-prima na forma de pó. Este pó de substância metálica (eventualmente não-metálica) possui características que podem influenciar decisivamente as propriedades finais dos produtos sinterizados.

De modo geral, a produção de peças de aço sinterizado deve ter as seguintes etapas:

- Seleção da matéria prima: os principais tipos de pó são o “reduzido”, o “atomizado” e o “eletrolítico”, sendo que este último apresenta as melhores propriedades, como resistência à tração e alongamento, para mesmas condições de sinterização (devido à densidade com ele obtida);

- Compressão do pó metálico na matriz apropriada: o pó selecionado é prensado na matriz, que apresenta forma e dimensão que corresponde à forma e dimensão final da peça a ser produzida (geralmente);

- Sinterização dos compactados obtidos na compressão: obtém-se aqui a ligação final entre as partículas de pó metálico. Sinterizar significa aquecer o material a uma alta temperatura, de 2/3 a 3/4 da temperatura de fusão do metal, utilizando-se uma atmosfera protetora para evitar fenômenos que interfiram nas propriedades mecânicas, como a oxidação, a descarbonetação, etc.;

- Recompressão ou calibragem das peças sinterizadas: proporciona, através de uma nova prensagem, melhorias nas propriedades mecânicas (densidade, resistência mecânica, etc.) e no acabamento superficial;

- Acabamento: compreende tratamentos térmicos (aumentam a dureza, resistência à tração, desgaste e fadiga), tratamentos superficiais  (aumentam a resistência à corrosão) e usinagem (em peças com forma muito complexa ou por motivos econômicos).

Existem algumas alternativas para a fabricação de peças sinterizadas, que serão brevemente comentadas, e com as quais se obtém melhores propriedades mecânicas:

- Dupla compactação: trata-se de uma compactação inicial, seguida de uma sinterização prévia, uma nova compressão e a sinterização final. Este tratamento confere à peça maior dureza, resistência à tração e alongamento em relação à técnica comumente utilizada (“compactação simples”).

- Impregnação metálica: obtém-se um compactado inicial poroso de aço (chamado de “esqueleto”), e antes da sinterização faz-se uma infiltração de cobre puro, latão ou bronze, de modo que o produto final tenha densidade bastante elevada, e cujas propriedades sejam muito melhores do que as obtidas pela “compactação simples” e próximas daquelas obtidas por processos metalúrgicos convencionais.

- Forjado sinterizado: vem adquirindo muita importância na indústria automotiva, principalmente na fabricação de peças de aço de precisão. Inicialmente obtém-se peças “pré-moldadas”, obtidas por compactação e sinterização de pó metálico (de aço, por exemplo). Essas peças, já no formato da matriz de forjamento, apresentam ainda certa porosidade, que facilitará (e também barateará) a operação de forjamento. O resultado final é uma peça que necessite apenas de um ligeiro acabamento por usinagem.

Na tabela 1 temos uma comparação entre algumas propriedades mecânicas de um aço 1040 apenas sinterizado e outro forjado-sinterizado:

| Estado do Aço 1040 | densidade (g/cm3) | resistência à tra-ção (kgf/mm2) | limite de escoamento (kgf/mm2) | alonga-mento (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sinterizado | 6,60 | 16,0 | 12,0 | 1,8 |
| Forjado-sinterizado | 7,67 | 51,0 | 35,0 | 25,0 |

Tabela 1: comparação de propriedades mecânicas para diferentes tratamentos.

Quando submetemos as peças da tabela 1 à têmpera, conseguimos as seguintes propriedades mecânicas:

| Aço 1040 - temperado e revenido | resistência à tração (kgf/mm2) | limite de escoamento (kgf/mm2) | alongamento (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| sinterizado | 31,0 | 26,0 | 0,8 |
| forjado-sinterizado | 74,0 | 50,0 | 10,0 |

Tabela 2: peças da tabela 1 submetidas à têmpera e revenimento

Além de todas as vantagens do método de metalurgia do pó, este processo fornece ainda:

- bom acabamento superficial;

- possibilidade de se obter componentes complexos em uma única operação de conformação;

- carga e custos de forjamento menores que no método tradicional de forjamento;

- propriedades mecânicas semelhantes às obtidas no forjamento tradicional.

# III. Considerações sobre o projeto de peças sinterizadas de aço

A primeira consideração a ser feita é que as peças de aço, ainda que elementares, dificilmente podem ser produzidas por sinterização sem modificações.

Por outro lado, face aos característicos inerentes à própria técnica de metalurgia do pó, pode-se concluir que, para tirar as máximas vantagens do processo - sobretudo sob o ponto de vista de precisão e tolerâncias dimensionais - é necessário que se projete adequadamente as modificações a serem introduzidas na peça em si e se considerem as limitações que a própria operação de compressão impõe.

III.1 - Tamanhos e formas:

a) Tamanho da peça: o tamanho máximo da peça dependerá da densidade que se quer obter. Quanto menor a densidade requerida, maior a peça que pode ser produzida.

b) Formas: uma variedade de formas, secções e perfis pode ser produzida, desde que as dimensões sejam uniformes na direção da compressão.

c) Múltiplos níveis: deve ser evitado um número exagerado de desníveis, assim como mudanças pronunciadas de secção transversal. Quanto maior o número de degraus, mais difícil se torna obter densidade uniforme, sendo necessárias ferramentas mais complexas. Os degraus, quando necessários, deverão preferivelmente ser conferidos às peças por usinagem complementar.

d) Planicidade: a planicidade que pode ser obtida em uma peça depende da forma e da espessura da mesma. Geralmente peças finas tendem a distorcer mais do que as peças mais espessas durante a sinterização ou tratamento térmico. A planicidade é mais difícil de se manter em peças de formas complexas do que em peças de forma simples, devido a uma possível variação da densidade. A planicidade pode ser melhorada na maioria das peças através de recompressão, e em alguns casos através de retífica.

III.2 - Detalhes de projeto:

a) Furos: os furos na direção da compactação são obtidos por machos que se estendem através das ferramentas e assim se incorporam nas peças. Furos redondos são mais baratos que furos de outros formatos, como estrias, chavetas, furos quadrados e hexagonais. Furos cônicos, cegos ou furos com degraus cegos, que poderiam ser difíceis de se obter na usinagem, são facilmente produzidos. Furos laterais ou não paralelos à direção de pressão não podem ser obtidos na operação de compactação, sendo geralmente produzidos através de uma usinagem posterior.

b) Espessura da parede: depende da forma e tamanho total da peça. Devem ser evitadas paredes finas (relação comprimento/espessura relativamente grande), que dificultam o escoamento do pó na matriz e impedem o preenchimento uniforme, originando um material com densidade variável. Deve-se também evitar alterações bruscas na espessura das paredes, que provoca empenamento das peças.

c) Formas e contornos: devem ser evitadas formas e contornos da peça que impeçam sua retirada da matriz. Ângulos reentrantes, roscas, etc., são impossíveis de moldar, de modo que essas particularidades, quando necessárias, só podem ser obtidas mediante usinagem suplementar.

III.3 - Tolerâncias:

As tolerâncias que podem ser alcançadas pelo processo de metalurgia do pó são mais estreitas do que as dos processos convencionais pelos quais as peças são fabricadas. Como em outros processos, não se deve especificar tolerâncias mais apertadas do que o necessário, evitando-se assim o aumento de custo da produção. As tolerâncias de peças obtidas por sinterização dependem de fatores tais como:

a) Magnitude da dimensão: peças grandes podem apresentar variações dimensionais maiores que peças pequenas, pois a estabilidade dimensional é uma mudança proporcional.

b) Desgaste da ferramenta: é geralmente afetado pelo material e sua densidade, pelo material da ferramenta e pelo número de peças produzidas. Com o desgaste da ferramenta, dimensões externas da peça ficam maiores e as internas ficam menores.

c) Tratamento térmico: o tratamento térmico em sinterizados pode causar variações dimensionais, que tendem a ser maiores em peças de densidade menor, pois a atmosfera de tratamento penetra nos poros mais rápido e profundamente.

III.4 - Peças típicas:

a) Engrenagens e catracas: o processo de metalurgia do pó é bem sucedido na fabricação de engrenagens por várias razões:

- matrizes de metal duro dão consistência de precisão à peça por longos períodos;

- a retenção de alguma porosidade contribui para um engrenamento silencioso e permite a auto-lubrificação;

- engrenagens sinterizadas podem ser combinadas com outras peças como cames, catracas, outras engrenagens e diversos componentes;

- engrenagens cônicas, helicoidais e outras formas especiais são possíveis de serem fabricadas.

b) Cames: utilizam muito os atributos da metalurgia do pó, como excelente acabamento superficial, alta consistência para a peça e auto-lubrificação. O acabamento natural de um came sinterizado auto-lubrificado fará com que ele dure mais do que aquele com a superfície fresada.

c) Mancais: são produtos naturais do processo de metalurgia do pó devido à sua propriedade única de porosidade controlada. Mancais sinterizados podem ser fabricados com a porosidade superficial desejada para auto-lubrificação, enquanto a superfície de trabalho pode ser projetada com uma densidade mais alta para maior resistência ou dureza.

d) Montagens: duas ou mais peças podem ser unidas para formar uma única peça, cuja fabricação seja difícil (ou até impossível). Ainda que seja possível a fabricação de uma peça com esse grau de dificuldade de fabricação, a montagem de duas peças pode ser usada com muita praticidade através da combinação de elementos simples, evitando-se, portanto, ferramentas caras. Peças sinterizadas podem ser unidas pelos métodos convencionais, como encaixe sob pressão e outros métodos de recalque, bem como soldagem, rebitagem e parafusos.

# IV. Aços Inoxidáveis Sinterizados

IV.1 - Introdução:

Os aços inoxidáveis produzidos por metalurgia do pó estão, aos poucos, adquirindo uma posição de destaque em vários setores da indústria, na produção de um grande número de peças. As principais aplicações, em que se exige resistência à corrosão e à oxidação, estão nas indústrias automobilística, naval, aeroespacial, em aparelhos eletrodomésticos, instrumentos médicos, e muitas outras.

No entanto, a fabricação de peças de aço sinterizado exige maiores cuidados que outras ligas ferrosas, desde a seleção do pó até a sinterização final, e principalmente nesta última, já que a atmosfera empregada nos fornos de aquecimento, a temperatura e o tempo de sinterização influem de maneira decisiva no resultado final do processo.

Estes cuidados resultam da complexidade da composição química dos aços inoxidáveis, e do papel que o carbono pode desempenhar durante o aquecimento do material.

IV.2 - Dados práticos para sinterização de aços inoxidáveis:

Temperaturas médias para sinterização de aços inoxidáveis ficam em torno de 1120 a 1150ºC. Quando é desejada uma melhora nas propriedades mecânicas e resistência a corrosão, temperaturas acima de 1315ºC são utilizadas.

As atmosferas de sinterização para aços inoxidáveis mais utilizadas comercialmente são a de amônia dissociada e atmosferas de bases nitrogenadas. Atmosferas de hidrogênio, embora viáveis, não são usadas comercialmente.

A seguir temos uma tabela comparativa entre processos de sinterização em diferentes atmosferas. Percebe-se uma sensível diferença em algumas propriedades mecânicas do produto final.

| Propriedade | Amônia Dissociada | Hidrogênio |
| --- | --- | --- |
| Limite de resist. à tração | 37,1 kgf/mm2 | 29,3 kgf/mm2 |
| Limite de escoamento | 27,9 kgf/mm2 | 18,6 kgf/mm2 |
| Alongam. em 25mm, % | 7,0 | 10,9 |
| O material foi sinterizado a 1120ºC durante 30 minutos. |  |  |

Tabela 3 - Influência da atmosfera de sinterização nas propriedades mecânicas do aço inoxidável tipo 316L, compactado a 6,85 g/cm3 de densidade.

A resistência à tração aumenta com o aumento da temperatura de sinterização e com o tempo de exposição, enquanto a resistência ao escoamento diminui com o aumento da temperatura de sinterização, mas aumenta com o aumento do tempo de exposição.

Com o aumento na temperatura de sinterização, ocorre um aumento no tamanho do grão que leva à diminuição da tensão de escoamento. O crescimento da área de união entre os grãos (“bond area”) depende tanto da temperatura quanto do tempo. Conforme a "área de união" aumenta, a tensão de escoamento e tração também aumentam.

As figuras 1, 2, 3 e 4 da seção V (Anexos) ilustram a influência da temperatura de sinterização e do tempo de exposição em algumas propriedades mecânicas em diferentes atmosferas.

Taxas de resfriamento

As taxas de resfriamento no processo de sinterização tem significante efeito nas propriedades dos aços inoxidáveis. As taxas de resfriamento normalmente usadas proporcionam uma melhor combinação entre resistência e ductilidade.

No resfriamento, carbonetos e nitretos se precipitam em forma de finas partículas. Em um resfriamento muito lento, a precipitação ocorre preferencialmente nos contornos de grãos. Há um aumento notável da resistência e perda de ductilidade.

Com taxas normais de resfriamento (10 a 30 min.), a precipitação nos contornos de grão é menor. Consequentemente, a resistência é menor mas a ductilidade é maior. Resfriamentos rápidos, como os obtidos por têmpera em água, não permitem a precipitação dos nitretos e carbonetos, que produz máxima ductilidade.

# V. Aços Ligados Sinterizados

V.1 - Matéria-prima:

A sinterização de aços ligados é feita a partir de três diferentes tipos de pós: admixed (totalmente misturado), semialloyed (parcialmente ligado) e fullyalloyed (totalmente ligado).

A sinterização de um admixed comum (ferro-cobre-níquel-grafite) envolve difusão do carbono, dissolução e difusão do cobre, dissolução do níquel em cobre líquido e difusão do níquel em ferro sólido.

Aços sinterizados do tipo semialloyed usualmente contêm pós de níquel, molibdênio e cobre que foram parcialmente ligados durante a co-redução de óxidos.

Aços sinterizados do tipo fullyalloyed são comumente obtidos a partir de pós contendo níquel, molibdênio e magnésio. Pó de cobre é algumas vezes adicionado para reduzir o "encolhimento" do material.

V.2 - Variantes do processo de sinterização

O interesse em altas temperaturas de sinterização de componentes ferrosos tem crescido muito. A temperatura com que o processo é realizado tem significativa influência nas propriedades do produto final.

A exposição por 10 minutos à temperatura de sinterização de 1290ºC traz equivalentes ou melhores propriedades que a exposição por 30 minutos à 1120ºC em atmosferas comparáveis. Um aumento da taxa de difusão deve ocorrer à altas temperaturas mesmo com um tempo de exposição menor.

Olhando para o resultado final do processo, pode-se concluir que existe um ligeiro aumento da dureza superficial para todas as três ligas sob altas temperaturas de sinterização

# VI. Aços Rápidos Sinterizados e Aços Ferramenta Sinterizados

VI.1 - Introdução

A metalurgia do pó oferece várias vantagens com relação a metalurgia tradicional no processamento de aços ferramenta, como fornecer uma microestrutura mais uniforme, aumentar a afiabilidade e melhorar o poder de corte.

Ferramentas de corte, mancais, e peças sujeitas a grandes desgastes tem sido produzidas por sinterização (fully dense sintering).

VI.2 - Variantes do processo

As taxas de difusão aumentam com o aumento da temperatura porque ocorre um aumento no número de "espaços vazios" que promovem a difusão dos elementos de liga.

Aumentando a temperatura de sinterização o tempo requerido diminui.

A quantidade de carbono tem significante efeito na temperatura de sinterização. Aumentando-se a disponibilidade de carbono reduz-se a temperatura de sinterização.

O carbono se dissolve rapidamente e esta alta solubilidade permite rápida homogeneização acima de 980ºC. Contudo, misturas com porcentagem de carbono entre 0,15 e 0,2 podem gerar alguns efeitos indesejáveis como a não uniforme distribuição de carbono além de distorção parcial da peça.

Mais de 0,15% de carbono pode ser admitido juntamente com 0,05 a 0,3% de óleo de mistura (mineral).

O oxigênio afeta a sinterização de aços ferramentas por reduzir o conteúdo de carbono durante o processo de sinterização. O oxigênio proveniente do pó reage com o carbono produzindo monóxido de carbono. Aproximadamente 0,01% de carbono é perdido para cada 0,01% de oxigênio existente.

A quantidade de carbono requerido também aumenta com a concentração de tungstênio, molibdênio e vanádio, que reagem com o carbono.

De uma maneira geral, as propriedades mecânicas afetadas por estes fatores citados (tempo de exposição, temperatura, disponibilidade de carbono na atmosfera de sinterização) tem igual relação a dos outros aços comentadas anteriormente.

# V. Anexos

# VI. Bibliografia

CHIAVERINI, V. Aços e Ferros Fundidos. São Paulo, Associação Brasileira de Metais - ABM, 1988.

UMEDA, M. M. Considerações gerais sobre projeto de peças a serem obtidas pelo processo de metalurgia do pó. In: Universidade do Estado de Santa Catarina. Ciclo de palestras sobre metalurgia do pó. Joinville, FESC, 1987.

KUBICKI, B. Sintered Machine Elements. Hertfordshire, Ellis Horwood, 1995.

PRODUCTION SINTERING PRACTICES FOR P/M MATERIALS      Sintering of Stainless Steels, Sintering of Alloy Steels, Sintering of High-Speed Steels and Tool Steels. In: METALS HANDBOOK - 9a. edição - Vol. 7 - Powder Metallurgy. American Society for   Metals, 1984.

CHIAVERINI, V. e JESZENSKY, G. Aços inoxidáveis sinterizados. In: METALURGIA - ABM, Vol. 48, nº 401, janeiro 1992.