I. Introdução

Na corrosão associada à solicitação mecânica podemos distinguir os casos onde a ação mecânica é de natureza dinâmica e os casos onde essa solicitação é estática. Neste último, encontramos a corrosão sob tensão.

Corrosão sob tensão é um processo de  deterioração dos materiais pela ação combinada de tensões residuais ou aplicadas aos meios  corrosivos, atuando em suas superfícies. Se for observada fratura, ela será chamada de corrosão sob tensão fraturante.

II. Características da corrosão sob tensão

Nos metais ou ligas expostos à corrosão sob tensão vamos encontrar a formação de trincas. Essas serão de importante estudo, já que são elas que favorecem a ruptura do material.

As trincas desenvolvem-se perpendicularmente à direção do esforço de tração, que pode ser externo ou residual. As tensões residuais são geralmente provenientes de operações de soldagem e de deformações a frio, como estampagem e dobramento.

As fraturas observadas na corrosão sob tensão são frágeis e apresentam pequena deformação do metal ou liga e caracterizam-se por apresentar uma zona de propagação de trincas e uma segunda zona, resultante da ruptura brusca devido à ação das tensões em uma área diminuída pelo desenvolvimento das trincas. Essa zona não é agredida pelo meio e permanecerá brilhante, enquanto a de propagação de trincas escurecerá, corroída pelo meio.

Os meios corrosivos são altamente seletivos em relação aos metais na corrosão sob tensão. Assim, por exemplo, os aços inoxidáveis austeníticos corroem sob tensão na presença de íons cloreto, já os aços carbono corroem se esses íons forem de cloreto de cálcio. A corrosão sob tensão perde sua seletividade a meios corrosivos específicos em amostras pré-trincadas. Outro fato importante, é que um material mesmo quando sujeito a tensões de tração e exposto à um meio corrosivo, não sofrerá corrosão sob tensão necessariamente. A tensão pode de certo modo apenas causar uma pequena aceleração no processo corrosivo simples.

A corrosão do material na corrosão sob tensão se dá de forma localizada e, às vezes, de forma imperceptível, sem que a superfície do metal ou liga apresente corrosão generalizada. Daí a dificuldade de se prever a fratura, pois o material permanece com bom aspecto até que essa ocorra. Não se nota praticamente a perda de massa do material e, ainda, os produtos da corrosão não são visíveis.

Metais puros são geralmente imunes à corrosão sob tensão fraturante. Por exemplo, o cobre com traços de impurezas podem torná-lo susceptível à trincas (fósforo pode ser adicionado para desoxidar o cobre), enquanto que puro não.

No mecanismo de corrosão vamos distinguir basicamente dois estágios: o da indução, onde o lento processo de corrosão precede a formação de trincas visíveis, e da propagação de trincas.

III. Mecanismos de trincamento por corrosão sob tensão

A corrosão sob tensão envolve três estágios principais. O estágio inicial consiste num ataque corrosivo lento, o qual produz um pite ou outra forma de concentração de tensão, que pode se desenvolver numa trinca visível. O segundo estágio corresponde ao crescimento lento da trinca, durante o qual os efeitos combinados de tensão e corrosão promovem a sua propagação, com o conseqüente aumento na intensidade da tensão na extremidade da trinca. O terceiro estágio é atingido quando a intensidade da tensão atinge tal valor que a fratura rápida passa a ocorrer sob a ação da tensão unicamente; esse estágio nem sempre é atingido, pois, em alguns casos, o segundo estágio produz trincas de comprimento suficiente para  permitir vazamento e conseqüente redução na tensão.

As trincas de corrosão sob tensão podem ser intergranulares, transgranulares ou mistas:

III.1) Fratura intergranular na corrosão sob tensão:

Processa-se acompanhando o contorno dos grãos cristalinos, já que estes representam áreas de maior energia, e faz com que esta região seja mais corroída do que a matriz. Essa energia deve-se não só à estrutura desordenada dos átomos que estão em posição intermediária entre as malhas cristalinas dos grãos limítrofes, mas também ao acúmulo de átomos de impurezas e de grupos de discordância, caracterizando o comportamento anódico dos contornos de grão em relação à matriz.

A velocidade de penetração de trincas intergranulares sob a ação de tensões é bem maior do que a penetração por ação puramente química, já que a primeira constitui-se em períodos alternados de corrosão e fratura mecânica.

III.2) Fratura transgranular (ou intragranular) na corrosão sob tensão:

Neste caso a presença de tensões modifica qualitativamente o processo de corrosão, resultando no aparecimento de uma modalidade de fratura que envolve um mecanismo de corrosão que não ocorre na ausência de tensão.

Esse tipo de fratura é observado em ligas; metais puros são aparentemente imunes, e na grande maioria dos casos a estrutura cristalina dos materiais susceptíveis a ela é c.f.c., como latão, aços inoxidáveis austeníticos e ligas de alumínio.

A explicação do mecanismo das trincas transgranulares é difícil, por requerer um processo que permita o aparecimento de trincas em materiais de reconhecida ductilidade, como os materiais citados acima. Esse tipo de trinca está definitivamente associado a fenômenos de natureza eletroquímica, e sua formação e propagação podem ser detidas pela imposição de correntes catódicas.

A compreensão completa dos mecanismos que ocorrem durante o processo de corrosão sob tensão ainda está longe de ser atingida . Os diversos modelos propostos se aplicam, via de regra, apenas a casos específicos e assim mesmo não conseguem explicar satisfatoriamente todas as facetas do problema, isso faz com que a corrosão sob tensão torne-se um campo bastante aberto à pesquisa.

IV. Fatores que influenciam a corrosão sob tensão:

Podemos dividir os fatores que influem na corrosão sob tensão em dois itens:

IV.1) Fatores do material:

a) Tensão aplicada ou residual:

As tensões de compressão não causam corrosão sob tensão. Ao contrário, a introdução destas na superfície de um metal ou liga ( por exemplo, por jateamento com areia) pode prevenir ou protelar o seu trincamento.

O efeito das tensões de tração depende da sua intensidade e distribuição. Para que ocorra trincamento por corrosão sob tensão é necessário que a soma das tensões de tração residuais ( tensões internas ) e aplicadas ( tensões externas ) atinja um valor crítico pelo menos em algumas partes da superfície do material.

O efeito da tensão aplicada sobre a suscetibilidade de um determinado metal ou liga em sofrer corrosão sob tensão num certo meio é normalmente medido pelo tempo necessário para a ocorrência de ruptura. O aspecto geral de uma curva representativa da variação do tempo necessário para a ocorrência  da ruptura em função da tensão aplicada , para dois latões em vapores de uma solução de hidróxido de amônio, está indicado na figura abaixo.  Nota-se que existe uma tensão mínima, abaixo da qual, a ruptura não ocorre num tempo finito bastante grande.

Todos os tratamentos e condições capazes de induzir tensões  residuais internas, como tratamentos mecânicos ou térmicos, soldas, aquecimentos desiguais aplicados à peça, dentre outros, devem ser levados em consideração em todos os casos de corrosão sob tensão, e quando possível ,devem ser seguidos de um tratamento de alívio de tensões internas ou  evitar-se o contato das peças trabalhando sob tensão com meios contendo agentes capazes de promover trincamento por corrosão sob tensão.

As tensões internas microscópicas, associadas com a estrutura cristalina do metal ou liga, também parecem desempenhar um papel importante na corrosão sob tensão. Na figura abaixo mostra-se o efeito dessas microtensões no caso dos aços doces em soluções de nitratos. Observa-se que a curva é semelhante àquela de influência da tensão aplicada sobre o tempo até ruptura.

A direção da tensão aplicada com relação à textura granular apresenta um importante fator na resistência dos metais ou ligas à corrosão sob tensão. O gráfico abaixo ilustra  o efeito da direcionalidade  sobre a resistência de uma liga de alumínio ao trincamento em solução 3,5% NaCl. Através dele verifica-se que essas ligas apresentam menor resistência quando a tensão é aplicada na direção normal  à superfície laminada.

b) Estado da superfície:

É determinado por suas características geométricas (rugosidade, ondulações , etc.) e mecânico-metalúrgicas (estrutura da camada superficial, deformações plásticas, tensões residuais) . A  resistência à corrosão sob tensão aumenta com a qualidade do estado da superfície.                                                                                                                                                                      O aparecimento de tensões residuais na superfície, devido aos tratamentos mecânicos, é causado pelas deformações plásticas heterogêneas e pelo aquecimento localizado irregular das camadas superficiais do metal. Outros fatores que também podem favorecer o desenvolvimento da corrosão sob tensão é a descarbonetação superficial dos aços, resultante de tratamentos térmicos em atmosferas  não controladas, e a presença de entalhes na superfície do metal ou liga.

c) Composição e estrutura cristalina:

Sabe-se que metais puros não sofrem corrosão sob tensão em nenhuma circunstância; no entanto, a adição de certos elementos, mesmo em teores baixos, poderá torná-los completamente sensíveis ao trincamento por corrosão sob tensão.

A influência da variação do teor dos elementos de liga sobre a corrosão sob tensão pode ser ilustrada  com o comportamento dos arames de ligas Fe-Cr-Ni, com diferentes teores de Ni. Verifica-se, pelo gráfico (na página seguinte), que as ligas mais suscetíveis à corrosão ( em solução em ebulição de 42% MgCl2 ) são as que contêm cerca de 8% de níquel.

Figura 1: arame de aço

tipo   304 (18% Cr - 8% 	Ni) fraturado sob 	tensão em solução 42% 	MgCl2 em ebulição

IV.2) Fatores do meio:

a) Natureza do meio:

A ocorrência de corrosão sob tensão só é possível nos casos em que o meio promova uma reação eletroquímica  bem específica nas regiões da superfície em que existam condições para a formação de trincas. O caráter das trincas desenvolvidas durante o processo de corrosão depende consideravelmente da natureza do meio. Assim, um mesmo metal ou liga pode sofrer trincamento intergranular num determinado meio e transgranular num outro; logo a adição, mesmo em pequenas quantidades, de certas substâncias a um determinado meio poderá alterar o caráter das trincas.  O gráfico abaixo ilustra o efeito das adições de cromato de potássio sobre o trincamento de amostras de ligas de magnésio em soluções com diferentes concentrações de cloreto de sódio.

¡ 35 g/l de NaCl

l 200 g/l de NaCl

Liga AM-C575-H: Tensão aplicada 100% do limite de escoamento.

b) Concentração dos agentes do meio:

De modo geral quanto maior a concentração do agente causador de corrosão sob tensão num meio, tanto mais rápido são os efeitos da corrosão. Esse fato ilustra-se no gráfico da variação da concentração de H2S sobre o trincamento de aços API N-80, temperados em óleo e revenidos. Nota-se que o tempo necessário para a ocorrência da ruptura decresce com o teor de H2S na solução.

c) Temperatura:

Na maior parte das vezes, a ação do meio no desenvolvimento da corrosão sob tensão é acelerada pela temperatura. Certos metais ou ligas  somente sofrem essa corrosão, num certo meio, se a temperatura deste ultrapassar um determinado valor mínimo. A figura a seguir mostra a variação da temperatura mínima necessária para a ocorrência de trincamento dos aços doces em soluções com diferentes concentrações de hidróxido de sódio.

d) pH:

Do mesmo modo como os demais fatores, o pH da solução , responsável pela corrosão sob tensão, desempenha um papel variável de um caso para outro. Nas ligas de alumínio e magnésio, o efeito do pH somente se faz sentir nos extremos, observando-se uma aceleração do processo no lado ácido e uma diminuição no lado básico. O gráfico mostra a influência do pH sobre  o trincamento por corrosão sob tensão de amostras de  uma liga de magnésio em determinada solução.

f) Estado da matéria:

O fato do agente agressivo apresentar-se no estado de vapor ou líquido tem uma certa influência sobre a corrosão sob tensão, tanto sobre a velocidade do processo como sobre o tipo de trincas desenvolvidas.

V. Sistema: material metálico - meio corrosivo

O conhecimento dos meios e condições em que os metais ou ligas de uso corrente possam sofrer corrosão sob tensão é de grande valia nas questões relativas à seleção de material para estruturas e equipamentos nos quais as peças metálicas tenham de trabalhar sob tensão. Caso a corrosão seja inevitável, precauções especiais deverão ser tomadas no sentido de se evitar a destruição do metal ou da liga; pode-se isolar ou proteger a superfície metálica ou utilizar processos especiais que neutralizem a ação do meio (inibidores, proteção catódica, etc.).

Os sistemas mais comuns onde se observa corrosão sob tensão são os seguintes:

V.1) Aços carbono e aços liga com menos de 10% de elementos de liga:

| Meio | Estrutura mais susceptível | Tipo de trincas |
| --- | --- | --- |
| Solução de NaOH 15% contaminada com sais oxidantes ou oxigênio a 40oC. Ação acelerada pelos SiO2, KMnO4, NaNO3, PbO, Na2CrO4. | Aços doces | Intergranulares; em temperaturas elevadas ou em presença de aceleradores: transgranulares ou mistas |
| Solução de nitratos de Na, K, Ca, Mg, Li, Al, Zn, NH4, Mn, Ni, Pb, Cd. Ação acelerada por sais oxidantes(K2CrO4, K2Cr2O3), cianetos, MnCl2 . | Aços doces, principalmente aqueles com carbonetos nos contornos do grão. | Intergranulares |
| H2S + H2O . Ação acelerada por ácidos orgânicos e cianetos (não HCN). | Aços com estrutura martensítica (carbono ou liga) | Transgranulares |
| HCN + H2O | Aços doces e aços de baixa liga | Transgranulares |
| HNO3. Ação acelerada pela presença de MnCl2 e H2SO4 | Aços doces | Intergranulares |

V.2) Aços inoxidáveis martensíticos:

| Meio | Estrutura mais susceptível | Tipo de trincas |
| --- | --- | --- |
| H2S + H2O . Ação acelerada por ácidos orgânicos e por íons cloro. | Aços com dureza acima de 24 RcC | Transgranular ou intergranular |
| Solução de cloretos de Na, NH4, Mg. Ação acelerada pela temperatura. |  | Transgranular principalmente |
| Atmosferas marinhas e névoas salinas | Aços com dureza acima de 40 RcC | Intergranulares |

V.3) Aços inoxidáveis austeníticos:

Esses aços podem sofrer corrosão somente acima de 80ºC

| Meio | Estrutura mais susceptível | Tipo de trincas |
| --- | --- | --- |
| Solução de cloretos de Mg, Fe, Ca, Ba, Co, Zn, Li, K, Mn, Ni. Ação acelerada por FeCl2.6H2O, NaNO3, HgCL2. | Composições de maior suscetibilidade:8-10% Ni, 0,06-0,08% C, 0,01-0,12% N | Intergranulares ou transgranulares |
| Soluções alcalinas (KOH, NaOH). Ação acelerada por agentes redutores (H2S, Na2S, fenol) |  | Transgranular principalmente |

V.4) Outros:

Ligas de cobre com presença de amônia. Soluções amoniacais são os agentes clássicos para ruptura de ligas de cobre, principalmente latões. Outros agentes são conhecidos, como citratos, fosfatos e nitritos. A fratura em geral é intercristalina. O pH da solução e o nível de esforço parecem ser fatores capazes de promover a mudança de mecanismo.

Ligas de alumínio. Sofrem fratura numa série de ambientes (cloretos, etc.). A fratura é intercristalina e se relaciona à presença de precipitados, formados durante o processo de endurecimento. A corrosão é preferencialmente intergranular nos contornos de grão empobrecidos de elementos de liga.

Ligas de magnésio e titânio. Sofrem corrosão sob tensão em vários meios corrosivos, principalmente aqueles que contêm cloretos. Em geral a corrosão é intercristalina.

Figura 2: Corrosão sob tensão fraturante em liga de titânio.

A - parte interna do equipamento

B - parte externa

Figura 3: fissura num aço, mostrando o caráter transgranular da trinca (250 vezes)

VI. Proteção

Como recursos para enfrentar e minorar os efeitos da corrosão sob tensão, podemos reduzir as tensões aplicadas à sua região elástica (meio óbvio, porém de difícil aplicação). Devido à existência de concentrações de tensões e de tensões residuais, a redução das mesmas abaixo do nível de escoamento não é prática e de segurança duvidosa. Tensões de fabricação devem ser eliminadas por tratamento térmico de recozimento. Ainda deve-se evitar situações onde possa haver acúmulo de espécies químicas nocivas.

Alterando o ambiente corrosivo, também podemos evitar a corrosão sob tensão. Podemos citar: modificação do pH, eliminação de oxigênio e cloretos das soluções, etc.. Podemos acrescentar ao meio inibidores químicos, ou ainda aplicar a proteção catódica.

A substituição do material empregado por outro não sujeito à corrosão sob tensão nas condições de uso previstas constitui outro modo de enfrentar o problema.

VII. Bibliografia

TANAKA, D. K. Corrosão e proteção contra corrosão de metais. São Paulo, Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo - IPT, 1979.

GENTIL, V. Corrosão. Rio de Janeiro, Guanabara S.A., 1987.

ABM - Associação Brasileira de Metais. Corrosão e tratamentos superficiais dos metais. São Paulo, ABM, 1964.

AILOR, W. H. Handbook on corrosion testing and evaluation. Nova Iorque, John Wiley and Sons, Inc., 1971.